Приложение 2 к извещению.

Технические характеристики  теплоизоляционного материала из жесткого пенополиуретана:

| Наименование | Размерность | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Плотность | Кг/м³ | 40-50 |
| Прочность на сжатие | Мпа | 0,28 |
| Влагопоглощение | % по объему | 2 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г2 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/(м°с) | 0,033 |
| Температурный диапазон | °С | До +150° |